# TYC-150U CR泡棉

## 产品特点

l 0.5 ～32mm丰富的厚度选择

l 优异的机械性能 ，提供持久可靠的缓冲保护

l 卓越的耐油、耐化学性

l 柔软帖服 ，提供良好的填充 ，弥补公差

l UL94 V-0级别的阻燃性能

## 典型应用

l 电池包内部或电芯间减震填充

l 设备绝缘防护

l 箱体或箱盖密封

l PCB防护垫

## 产品规格

l 基材 ：无基材

l 卷材 ：产品尺寸按客户要求定制

l 形状 ：可模切成各种形状

l 背胶 ：无背胶、单面或者双面背胶

## 储存运输

l 常温下原包装储存

l 远离明火

l 按一般化学品搬运、运输

l 本品为无毒非危险品

## 保质期

l 不带胶： 5-10年

l 带胶 ：根据胶的种类

## 产品介绍

TYC-150U是一款较软的氯丁橡胶泡棉。 它具有优异的阻燃性、 良好的耐油、耐化学性和良好的密封缓冲性能。TYC-150U在新能源、 电子电器、 以及建筑行业等对阻燃、密封、缓冲、耐油等安全与耐久性要求高的领域均有关键应用 ，是解决多重严苛需求的理想材料。

产品性能

| 基本性能 | 测试方法 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | / | TYC-150U |
| 颜色 | 目测 | 黑色 |
| 密度（kg/m3） | ASTM D3574 | 110 |
| 硬度（shore C） | ASTM D2240 | 10 |
| 厚度（mm） | ASTM D374/D374M | 0.5~32 |
| 压缩永久变形（%） (25%, 70℃, 24h) | ASTM D1056 | ≤30 |
| 25%压缩反弹应力（kPa） | ASTM D1056 | 30 |
| 耐高温收缩率（70℃ 22h） (%) | ASTM D1056 | ≤5 |
| 拉伸强度（kPa, min） | ASTM D412 | 330 |
| 断裂伸长率（%, min） | ASTM D412 | 100 |
| 撕裂强度（N/mm） | ASTM D624 | ≥ 1 |
| 导热系数（W/(m·K)） | ASTM E1461 | ≤0.06 |
| 体积电阻 (Ω·cm） | ASTM D257 | ≥ 109 |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 |
| 推荐使用温度 (℃) | SAE J-2236 | -40~100 |

注 ：以上数据为总体测试的平均值 ，可以联系我司提供更多的产品信息。

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用泰亚CR泡棉材料进行的设计 ，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围 ，无意且不构成任何明示的或隐含的担保 ，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保 ，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用 ，或者是不同条件和环境下的使用 ，产生的结果泰亚将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定泰亚CR泡棉材料的适用性。

发布日期 ：2025-12-18